93.020

P35

四川省地方标准

DB51

DB51/T 893—2009

玻璃钢拱盖沼气池施工规范

Code for construction on household biogas digester of fiberglass reinforced plastics

2009-03-05发布

2009-03-10实施

四川省质量技术监督局 发布

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 定义	1

4 玻璃钢拱盖的质量技术要求	1

5 玻璃钢拱盖沼气池的施工	2

- 前    言

本标准由四川省农业厅提出。

本标准由四川省技术监督局批准。

本标准由四川省农村能源办公室负责起草。

本标准主要起草人：黄如一、屈锋、李波、彭波、郭亮等。

- 玻璃钢拱盖沼气池施工规范

  - 范围

本标准规定了玻璃钢拱盖沼气池施工规范。

本标准适用于发酵间容积不大于10m3的农村户用水压式沼气池。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8237    玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂

GB/T 18369   玻璃纤维无捻粗纱

GB/T 18370   玻璃纤维无捻粗纱布

GB/T 15568   通用型片状模塑料(SMC)

GB/T 4750    户用沼气池标准图集

GB/T 4751    户用沼气池质量检查验收规范

GB/T 4752    户用沼气池施工操作规程

GB/T 7636    农村家用沼气管路设计规范

GB/T 7637    农村家用沼气管路施工安装操作规程

  - 定义

玻璃钢拱盖沼气池是指沼气池气箱部分采用玻璃钢拱盖，其余部分采用砖混、混凝土或固化土结构的沼气池。同传统砖砌体和现浇混凝土沼气池相比，玻璃钢拱盖沼气池具有安装简便、气密性好的特点。

  - 玻璃钢拱盖的质量技术要求

用作沼气池气箱的玻璃钢拱盖应同时满足以下条件：

    - 材质

      - 基本材料

不饱和聚酯树脂质量性能应符合GB/T 8237的规定。

      - 增强材料

玻璃纤维无捻粗纱应符合GB/T 18369的规定，玻璃纤维无捻粗纱布应符合GB/T 18370的规定，片状模塑料（SMC）应符合GB/T 15568的规定。

    - 工艺要求

      - 拱盖内表层应有富树脂层，厚度≥1mm，且应光滑、均匀，无气泡。

      - 拱盖外表层无纤维布裸露，浸渍均匀、完全，外观平整、光滑，无明显的划痕、皱褶和其它缺陷。

      - 拱盖外缘法兰≥50mm，断面整齐。

      - 拱盖厚度：

6m3沼气池：拱盖厚度≥4.5mm；8m3沼气池：拱盖厚度≥5mm；10m3沼气池：拱盖厚度≥5.5mm；无分层，厚薄均匀。

    - 密封性能

应符合GB/T 4750 8.9的要求

    - 荷载

活荷载≥2KN/m2。

    - 产品寿命

正常使用寿命≥20年。

  - 玻璃钢拱盖沼气池的施工

    - 放线、开挖、砖砌、现浇施工应符合GB/T 4752的规定。

    - 玻璃钢拱盖及圈梁的施工

      - 池墙砌筑、浇筑完成之后，先在砌好的池墙上端做好砂浆找平，然后支模，安放玻璃钢拱盖，再利用圈梁将其固定。

      - 圈梁施工时，浇灌混凝土后压实抹光，圈梁高度200mm，宽度度120mm。玻璃钢拱盖深入圈梁的锚固长度为50mm，浇筑混凝土时应振捣密实。

    - 密封层施工

玻璃钢拱盖沼气池非气箱部分密封工程施工应符合GB/T4752 12的要求。

    - 沼气池配套设备安装

在玻璃钢拱盖顶部钻孔，孔径等于导气管外径的孔，将导气管插入，对接合部位应进行密封处理。沼气池的其它配套设备安装应符合GB/T 7637的规定。

    - 回填土

确认检查合格后，即可向池体外围回填土。回填土应以细土为主，并注意对称均匀回填，分层夯实。不得用大石块或大硬土块回填，防止损坏玻璃钢拱盖或造成局部冲击。