93.020

P35

四川省地方标准

DB51

DB51/T 271.3—2009

代替

DB51/T 271.3—1997

农村户用沼气池验收规范

Code for construction quality acceptance of household biogas digester

2009-03-05发布

2009-03-10实施

四川省质量技术监督局 发布

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 土方工程验收	1

4 模板工程验收	1

5 5  现浇混凝土工程验收	2

6 砖砌体工程验收	2

7 预制板工程验收	3

8 玻璃钢拱盖安装工程验收	3

9 固化土工程验收	3

10 密封工程验收	3

11 竣工验收检验方法	4

- 前    言

本标准由四川省农业厅提出。

本标准由四川省技术监督局批准。

本标准由四川省农村能源办公室负责起草。

本标准主要起草人：邱永洪、何万宁、丁锐、周了、甘太和等。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：DB 51/271.3－1997。

- 农村户用沼气池验收规范

  - 范围

本标准规定了农村户用沼气池（以下简称沼气池）土方工程、模板工程、现浇混凝土工程、砖砌体工程、预制板工程、玻璃钢拱盖安装工程、固化土工程、密封工程和竣工的验收要求和方法。

本标准适用于发酵间容积不大于10m3且以砖、水泥、玻璃钢和固化土为主要建筑材料的户用水压式沼气池验收。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4750    户用沼气池标准图集

GB/T 4751    户用沼气池质量检查验收规范

GB/T 4752    户用沼气池施工操作规程

GB/50203     砖石工程施工及验收规范

JGJ/70        建筑砂浆基本性能试验方法

DB51/271.1   农村家用沼气池设计规范

  - 土方工程验收

    - 沼气池池坑地基的土质允许承载力≥50KN/m2。

检查方法：观察检查土质情况，复查施工记录（日志）。

    - 回填土必须分层夯实，其干容重值要求达1800kg/m3，层间偏差值不大于50kg/m3。

检查方法：检查施工记录（日志）及土质取样测定，每池取两点。

    - 池坑开挖允许偏差值及检验方法见表1

- 池坑开挖允许偏差

| 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | 检查点数 （均布） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径 | +10 | 用尺量取平均值 | 4 |
| 圆心点 | ±8 | 拉线用尺量 |  |
| 标 高 | +5 -20 | 拉线用尺量 | 4 |
| 池壁垂直度 | ±10 | 用重垂线和尺量 | 4 |
| 出料间直径或对角线 | +15 -5 | 用尺量取平均值 | 4 |

    - 固化土池型结构池坑开挖可在表1允许偏差值基础上降低20%，达到减少回填量节约建池成本的目的。

  - 模板工程验收

    - 砖模、木模、钢模等支撑件应有足够的强度、刚度和稳定性，并做到拆装方便。

检查方法：用手摇动和观察检查。

    - 模板的缝隙应不漏浆。

检查方法：观察检查。

    - 现浇混凝土模板安装允许偏差值及检验方法见表2。

- 现浇混凝土模板安装允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 | 检验点数 （均布） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 池墙和水压间标高 | 木模、砖模 | ±10 | 拉线用尺量 | 4 |
|  | 钢模 | ±5 |  | 4 |
| 池盖模板 | 木模、砖模 | ±10 | 用曲率半径准绳及用尺量 | 4 |
|  | 钢模 | ±5 |  | 4 |
| 断面尺寸 |  | +5 -3 | 用尺量 | 6 |

  - 5  现浇混凝土工程验收

    - 各类盖板及圈梁混凝土强度等级不低于C20，其它部位混凝土强度等级不得低于C15。砖混结构中砖采用MU7.5级以上标砖。

验收方法：混凝土强度等级检查施工记录（日志）中的材料品种，规格、级配、施工温度和水灰比进行复算。各种材料质量查销售方提供的材料质量检验报告（合格证书）。

    - 混凝土应振捣密实，不允许有裂纹、空洞，单个蜂窝、麻面的面积不得超过0.05m2，蜂窝、麻面的面积总和不得超过0.2m2。

验收方法：观察检查和用尺量。

    - 现浇混凝土沼气池允许偏差值及检验方法见表3。

- 现浇混凝土沼气池允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差 (mm) | 检验方法 | 检查点数（均布） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内径 |  | +5 -8 | 拉线用尺量 | 4 |
| 外径 |  | +10 -5 | 拉线用尺量 | 4 |
| 池墙、拱盖、进、出料间标高 |  | +5 -10 | 拉线用尺量 | 各4 |
| 池墙垂直度 |  | ±8 | 吊线用尺量 | 4 |
| 拱盖曲率半径 |  | ±10 | 拉线用尺量 | 4 |
| 表面平整度 |  |  | 用1米靠尺、水平尺、圈尺量 | 4 |
| 池壁厚度 |  | +10 -5 | 用尺量、最宽最窄处取平均值 | 4 |
| 圈梁断面尺寸 |  | +10 -3 | 用尺量、最宽最窄处取平均值 | 4 |
| 拱盖及其它部位断面尺寸 |  | ±6 | 用尺量、最宽最窄处取平均值 | 4 |
| 活动盖最宽最窄缝隙差值 |  | +4 | 用尺量、最大减最小 | 4 |
| 其它盖板宽窄缝隙差值 |  | +3 | 用尺量、最大减最小 | 4 |
| 圆形 出料间 | 内径 | ±5 | 拉线用尺量 | 4 |
|  | 外径 | ±5 | 拉线用尺量 | 4 |
| 方形 出料间 | 内空长 | ±6 | 拉线用尺量 | 4 |
|  | 外空宽 | ±4 | 用尺量 | 4 |

  - 砖砌体工程验收

    - 砌体砂浆须饱满密实。砂浆饱满度不得低于90％，不允许出现内外相通的孔隙。

检验方法：用50格网量灰缝砂浆面积大小，一般取三处平均值。

    - 砂浆平均强度等级不低于M5，多次拌和的砂浆中最低等级不低于设计等级的75％。

    - 勾缝砂浆不低于砌筑原浆的强度等级。

    - 安砌方法正确，不允许出现通缝或连通缝隙，水平缝须平直。

检验方法：观察检查。

    - 砖砌体允许偏差值及检验方法见表4。

- 表4 砖砌体允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | 检验点数（均布） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径 | ±5 | 用尺量 | 2 |
| 标高 | ＋5，－15 | 拉线用尺量 | 4 |
| 水平灰缝平直度 | ±10 | 拉线用尺量 | 2 |
| 水平灰缝厚度 | ±5 | 用尺量 | 3 |
| 池墙垂直度 | ±5 | 用垂线和尺量 | 3 |

  - 预制板工程验收

    - 装配方法正确，板间接头牢固，灌缝砂浆须饱满密实，不允许出现通缝或连通缝隙。

    - 板外缝采用C20细石混凝土灌注成半圆柱形，半径不小于50mm；板内缝用1：2水泥砂浆，分两层勾缝与池内壁相平。

    - 砂浆在拌合和施工过程中应按下列规定进行检查验收：

      - 检查拌制砂浆所用原材料的品种、规格和用量，每一工作班至少两次。

      - 砂浆的拌合时间应随时检查。

    - 砂浆的质量检验，应符合GB/50203、JGJ/70 要求。

  - 玻璃钢拱盖安装工程验收

    - 玻璃钢拱盖沼气池，除玻璃钢拱盖工程外其它部位工程遵循一般池型结构验收办法。

    - 玻璃钢拱盖成品按下列规定进行检查验收：

      - 检查出厂合格证。

      - 核对尺寸，检查外观，不得有裂纹、划痕、皱折或其它缺陷。

    - 玻璃钢拱盖导气管安装符合规范。

    - 玻璃钢拱盖与池墙搭接宽度不小于50mm。

  - 固化土工程验收

    - 检查出厂土壤固化剂合格证及有效期限。

    - 检查土质，固化土应符合施工和质量要求。

    - 固化土夯实后的池墙应密实，不允许有裂纹、空洞。

检查方法：观察检查。

  - 密封工程验收

    - 沼气池气箱部位(除玻璃钢拱盖沼气池)采用七层作法，抹灰总厚度平均值允许偏差+5mm、-2mm，并加刷密封涂料。

沼气池非气箱部位采用五层作法，抹灰总厚度平均值允许偏差+4mm、-1mm。

检验方法：查施工记录(日志)，根据用料和表面积进行计算。

    - 基层必须粗糙、清洁、具有一定湿度。各抹灰层必须粘结牢固，抹压密实、均匀，面层具有光洁度。各抹灰层均无翻砂、裂纹、空鼓、脱落。

检验方法：观察和敲击检查。

    - 水泥素浆的水灰比为0.6，刷浆时做到稠不结块，稀不掉浆，应涂刷均匀，横竖相间，不得漏刷。

  - 竣工验收检验方法

    - 沼气池交付使用前必须符合DB 51／271.1设计要求。

检验方法：复查施工记录(日志)和沼气池各部位的几何尺寸。检查池体内表面无蜂窝、麻面、裂纹、砂眼；孔隙和渗水痕迹等目视可见的明显缺陷，粉刷层无空鼓或脱落现象。

    - 沼气池气密性试验的要求和方法，应符合GB/T 4751 10.2.1和10.2.2的规定。

    - 建于室外的沼气池，应在主池上建护池坝，护池坝面积应大于主池平面面积的15％。出料间周围的护池坝宽度不小于400mm，混凝土强度等级不低于C15。

    - 沼气池竣工后，由农村能源管理部门组织验收，并填写表5。

- 表5 户用沼气池验收登记表

| 县（市、区） |  |  | 乡（镇） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 村 |  |  | 社（组） |  |
| 建池农户姓名 |  |  | 身份证号码 |  |
| 沼气生产工姓名 |  |  | 沼气生产工编号 |  |
| 竣工日期 |  |  | 验收日期 |  |
| 验收情况 | 土方工程（合格/不合格） |  |  |  |
|  | 模板工程（合格/不合格） |  |  |  |
|  | 现浇混凝土工程（合格/不合格） |  |  |  |
|  | 砖砌体工程（合格/不合格） |  |  |  |
|  | 预制板工程（合格/不合格） |  |  |  |
|  | 固化土工程（合格/不合格） |  |  |  |
|  | 玻璃钢拱盖安装工程（合格/不合格） |  |  |  |
|  | 密封工程（合格/不合格） |  |  |  |
|  | 试水试压（合格/不合格） |  |  |  |
| 建池农户意见（签字） |  |  |  |  |
| 沼气生产工意见（签字） |  |  |  |  |
| 组织验收部门意见 |  |  |  |  |