93.020

P35

四川省地方标准

DB51

DB51/T 312—2009

代替

DB51/T 312－2000

农村户用预制构件沼气池施工规范

Code for construction on household biogas digester of prefabricated concrete products

2009-03-05发布

2009-03-10实施

四川省质量技术监督局 发布

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 定义	1

4 预制构件模具的要求	1

5 预制构件的要求	1

6 预制构件沼气池的施工	2

- 前    言

本标准由四川省农业厅提出。

本标准由四川省技术监督局批准。

本标准由四川省农村能源办公室负责起草。

本标准主要起草人：周了、何万宁、邱永洪、黄如一、郭亮等。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：DB51/T312－2000。

- 农村户用预制构件沼气池施工规范

  - 范围

本标准规定了农村户用预制构件沼气池（以下简称预制构件沼气池）质量技术要求及施工方法。

本标准适用于发酵间容积不大于10m3的农村户用水压式沼气池。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4750   户用沼气池标准图集

GB/T 4751   户用沼气池质量检查验收规范

GB/T 4752   户用沼气池施工操作规程

GB 50204    混凝土结构施工质量验收规范

  - 定义

预制构件沼气池是将池墙、池盖、进出料管、水压间池壁及盖板等做成钢筋混凝土预制件，在挖好的池坑内组装而成的沼气池。与传统砖砌体沼气池和现浇混凝土沼气池相比，具有缩短工期、实现沼气池工厂化、规范化、商品化生产等优点。

  - 预制构件模具的要求

    - 模具材料应选用钢材或玻璃钢。

    - 模具应符合下列规定：

      - 保证构件各部位形状尺寸准确。

      - 具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能承受混凝土重量及施工荷载且不变形。

      - 构造简单，装拆方便，便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等。

  - 预制构件的要求

    - 预制构件的几何尺寸应符合GB/T 4750的要求。

    - 预制构件制作材料的一般要求：

      - 制作预制构件的水泥、砂、石、钢筋的质量和检验标准，混凝土和砂浆的配制等应符合GB 50204的规定。

      - 制作预制构件所用的隔离剂，应选用隔离效果良好，不影响板面密封层附着及密封质量的材料。

      - 混凝土中使用早强剂、减水剂等外加剂时，应符合GB 50204的规定并进行试配。

    - 预制构件制作的台座及台面应符合下列要求：

      - 永久性台座应保证台面光滑平整，台面符合设计要求。

      - 在施工现场叠层制作构件时，可在压实的地面上制成简易台座，台面应光滑平整。

      - 构件生产场地应平整坚实并有排水措施。

    - 当采用平卧、重叠法制作构件时，其下层构件混凝土的强度，须达到5.0N/mm2后，方可浇筑上层构件混凝土，并应有隔离措施。

    - 预制构件的质量，应符合GB 50204的规定。

    - 预制构件不得有影响结构性能或安装使用的外观缺陷，构件应具有合格证，构件上应有合格标志，构件尺寸的允许偏差，应符合设计要求的规定。

    - 预制构件的养护应符合GB/T 4752中的有关规定。

    - 预制构件模板拆除应符合GB/T 4752中的有关规定。

    - 预制构件模板维护要求：

      - 对模板及支架应定期维护，有影响模板或支架强度和表面平整的缺陷，应及时更换或修补。

      - 钢模或钢支架应防止锈蚀。

    - 预制构件的堆放应符合下列规定：

      - 堆放构件的场地应平整坚实，并具有排水措施。

      - 池墙板、池盖板应沿受力方向对称靠放，靠放时要区分规格和生产日期。

      - 堆垛之间应设宽度为800mm～120mm的通道。

    - 预制构件的运输应符合下列规定：

      - 构件经检验合格后，方可运输。

      - 构件应沿受力方向竖放，车上应设立构件隔离防碰撞的稳定措施，使构件边、角完好无损。

      - 构件运输时应绑扎牢固，防止移动或倾倒，对构件边沿与链锁接触处的混凝土，应采用衬垫加以保护。

  - 预制构件沼气池的施工

    - 池坑开挖放线应符合GB/T 4752 5.2、 6.1的要求。

    - 池底施工应符合GB/T 4752 7的要求。

    - 预制构件的安装要求：

      - 组装预制板时各部位垂直度、水平度应符合要求，接头处连接牢固、紧密。

      - 预制池墙板应伸入池底混凝土50mm，与池底结合紧密。

      - 安装预制池墙板、预制池拱盖板时竖缝连接应牢固紧密，并用C15细石混凝土浇筑。

      - 预制池墙板内外缝的连接应符合GB/T 4752 7.2的要求。

      - 预制池墙板、预制池拱盖板用C20细石混凝土圈梁连接，圈梁截面为圆弧形，半径80mm。

    - 预制构件安装完成后，应在池墙板、水压间板与池坑壁间填充60mm～80mm的固化土或低标号混凝土，池拱盖板外表面现浇40mm厚C15细石混凝土。

    - 密封层施工应符合GB/T 4752 12的要求。