93.020

P35

四川省地方标准

DB51

DB51/T 910—2009

固化土结构沼气池施工规范

Code for construction on household biogas digester made of solidified soil

2009-03-05发布

2009-03-10实施

四川省质量技术监督局 发布

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 范性引用文件	1

3 定义	1

4 固化土结构沼气池的结构类型	1

5 固化土结构沼气池的施工要求	1

6 密封层施工	2

- 前    言

本标准由四川省农业厅提出。

本标准由四川省技术监督局批准。

本标准由四川省农村能源办公室负责起草。

本标准主要起草人：何万宁、尹显智、唐和建、朱辉、黄如一等。

- 固化土结构沼气池施工规范

  - 范围

本标准规定了固化土结构沼气池的施工方法和要求。

本标准适用于发酵间容积不大于10m3的农村户用水压式沼气池。

  - 范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4750  户用沼气池标准图集

GB/T 4751  户用沼气池质量检验验收规范

GB/T 4752  户用沼气池施工操作规程

  - 定义

固化土结构沼气池是指利用土壤固化技术，将固化土作为池底材料和池壁材料建造的一种新型户用水压式沼气池。同传统砖砌体沼气池和现浇混凝土沼气池相比，具有部分建池材料实现就地取材，商品建材使用量和运输量减少，建池成本降低等优点。

  - 固化土结构沼气池的结构类型

固化土结构沼气池按照结构类型可以分为以下七类。

    - 固化土作池墙＋固化土作水压间池壁＋飘砖起拱

    - 固化土作池墙＋固化土作水压间池壁＋玻璃钢拱盖

    - 固化土作池墙外加立砖内模＋固化土作水压间池壁外加立砖内模＋飘砖起拱

    - 固化土作池墙外加立砖内模＋固化土作水压间池壁外加立砖内模＋玻璃钢拱盖

    - 固化土作池墙外加预制大板内模＋固化土作水压间池壁外加预制大板内模＋玻璃钢拱盖

    - 固化土作池墙外加预制大板内模＋固化土作水压间池壁外加预制大板内模＋飘砖起拱

    - 固化土作池墙外加预制大板内模＋固化土作水压间池壁外加预制大板内模＋预制大板拱盖

  - 固化土结构沼气池的施工要求

    - 施工准备

      - 池型选择根据GB/T 4750的技术要求，结合用户所能提供的发酵原料种类、数量和人口数、水文气候条件、建池材料的选择难易、施工技术水平等特点，因地制宜地选定固化土结构沼气池类型和池容积。

      - 池址选择应符合GB/T 4750 12.2的要求。

      - 准备原材料

土壤固化剂原液、425硅酸盐水泥、土（经晾晒后的挖槽弃土）、标砖、砂石等。如当地为粘性土类土质，可用生石灰代替水泥，重量相同。

    - 开挖池坑

应符合GB/T 4752 5的要求。

    - 施工工具

夯（或替代工具）、锹、镐、砌筑工具和抹灰工具。

    - 施工程序及要求

以修建4.3、4.4为例：

      - 将开挖池坑挖出的土晾干、粉碎、过筛。

      - 过筛后的土按1m³加入425号硅酸盐水泥50kg，翻拌均匀。

      - 稀释土壤固化剂原液

将清水置入水容器中，将土壤固化剂原液倒入水中，按照产品要求的比例稀释。

      - 将经稀释过的土壤固化剂按产品要求洒入上述混合料中，均匀拌和成固化土。

      - 池底施工

a）将池底夯实、找平后，再将固化土摊铺至池底，摊铺厚度为130mm～140mm；

b）摊铺均匀后，先用人工踩实的方法，踩压1～2遍。人工踩实按由外向内为圆圈顺序进行，一步紧挨一步，切忌毫无顺序的乱踩；

c）池底夯实。每个落夯点要连续夯三次，落夯点要按如下顺序排列：

| ● | ○ | ● | ○ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | A1 | B | B1 |

即：先夯实A，间隔A1，再夯实B，返回夯实A1，间隔B，夯实B1。按此间隔循环往复，由底外沿，按圆圈顺序夯至圆心为一遍，如此连续作业，直至夯实为止，即夯至100mm厚度为准。

按上面顺序，再摊铺130mm～140mm固化土，再次夯实，以确保池底厚度为200mm。

      - 池墙体夯筑

a）将夯实后的池底作简单找平处理后放线，沿线用标砖砌筑内模（厚度53mm）；

b）将固化土均匀摊至槽壁与挡墙的间隙中，厚度为100mm，人工夯实；

c）按上述要求，每200mm高度为一个夯筑循环，当挡墙高度不够时，再砌筑一层挡墙，如此循环作业，直至达到墙体设计高度；

d）夯实作业过程中，宜2人一组按对称方向围绕圆心旋转夯实，避免立砖内模在夯实的过程中受力不匀被挤压跑模；

      - 拱盖施工

a）当池墙达到设计高度后，浇筑混凝土圈梁，在圈梁上飘砖起拱和安装预制大板拱盖。飘砖起拱和预制大板拱盖施工应符合GB/T 4752 12的要求。

b）玻璃钢拱盖安装。先在筑好的池墙上端做好砂浆找平，然后支模，安放玻璃钢拱盖，再用圈梁将其固定。现浇混凝土圈梁过程中，须将玻璃钢拱盖法兰紧紧包住。

    - 其它类型固化土结构沼气池

施工的过程略有不同，但固化土的配制、夯实作业等方法相同。

      - 修建4.1、4.2，在安装钢模时应符合GB/T 4752 6.2、6.3的要求。

      - 修建4.5、4.6、4.7，在安装预制板内模时应符合GB/T 4752 9.4、9.5的要求。

      - 在用钢模、预制板作内模时夯填固化土应将固化土均匀摊至槽壁与模板的间隙中，池墙厚度为200mm，每200mm高度为一个夯筑循环，连续作业，直至低于钢模、预制板内模顶标高100mm。

  - 密封层施工

应符合GB/T 4752 12的要求。